注塑与模具工艺试题

- 选择题目(每题2分，共14分)

- 下面哪种注塑成形工艺能适当改变塑件的收缩情况呢？

A）模温            B）注射压力             C）注射速度

D）冷却时间                  E）以上A～D全部

- 影响塑料流动性的主要因素有哪几方面呢？

A）熔胶温度        B）注射压力             C）模温

D）注系统结构                E）以上A～D全部

3．模具温度（   ），使塑件容易产生缩孔、溢料；温度（   ），使塑件容

易产生填充不良、表面不光   ；温度（   ），使塑件容易产生变形。

A）过低                  B）不均匀                  C）过高

4．模具冷却装置的目的有（       ）。

A）防止塑件脱模变形                       B）缩短成型周期

C）形成较低的结晶度                       D）以上A～D全部

5．排气或溢流   ，一般开设在型腔（    ）被充满的地方。

A）最先        B）最后        C）中途

6．在选择合适的机时，一般应该考虑如下哪个问题：

A） 定注射量        B） 定模力               C）定注射压力

D）安装模具的关系              E）A ～ D全部

7．塑料成型时，水份多少需要干燥呢？

A）＜0.2%          B＝＞0.2%           C＝＞0.5%

二．填空题（每空0.5分，共46分）

- ABS树脂是由如下几个单体改性成共聚物质的：（        ）、（          ）、

（        ）。ABS树脂是（        ）料。

- 热塑性塑料相应比热固性塑料收缩（     ），收缩率范围（     ），方向性

（          ）。

- 注塑件壁度越厚，冷却就慢；高密度层厚的则收缩（   ）；直接进料口或进

料口截面大的则收缩（   ），但方向性（     ）；距进料口近的或与料流方

向平行的收缩（   ）；结晶料成形时，若模具温度高，则融料冷却（    ）、

密度（    ）、收缩（    ）；若保压力大，时间长的，则收缩（   ），但方

向性（      ）；料温度，则收缩（    ），但方向性（    ）。

- 在模具设计考虑收缩率时，一般采用如下方法：对塑件外径取较（    ）的

收缩率，内径取较（    ）的收缩率，

- 热塑性塑料按其冷凝时有无出现结晶现象划分为（     ）性塑料、（

）塑料两大类，一般情况下（         ）性塑料为透明的。例如，

结晶料有（       ）、（       ）、（       ）、（       ），非结晶料有

（        ）、（         ）、（         ）、（          ）。

6．对结晶料，冷却快结晶度（    ）、收缩（     ）、透明度（    ）、各向异

性（      ）、内压力（     ）、容易发生（      ）。

7．对水敏性塑料，在注塑加工前必须先（     ），列举出三种水敏性塑料（    ）、

（     ）、（     ）。

8．注塑机的注射压力在（              ）范围。

9．ABS注塑件的脱模斜度推荐在（           ）。

10．胶料性质脆和硬的，要求脱模斜度（   ）。取斜度的方向，一般内孔以（   ）

端为准，外形以（   ）端为准，符号图纸要求。一般情况下，脱模斜度（

）在塑件公差范围内。塑件的收缩率大的、形状复杂的、不容易脱模的、

壁厚较厚的均应该选用较（     ）的斜度。

11. 设计塑料件时，力求壁厚（    ），避免太（    ），最采用的数值为（     ）.

在塑料件的各面或内部连接处，应采用（     ）过渡，其意义有如下哪种：

- B）

C）                    D）

12．在新的国家行业标准SJ/T10628-19995中，对塑料件公差等级分为（     ）

级，由（    ）至（    ）逐步降低。采用工程塑料的选用公差等级通常在

（        ）级，末注公差按（          ）级选用。

13．在模具结构中，模具沿分型面分为（       ）及（       ）二个部分。

14．在保证熔料充满型腔的情况下，浇道断面及长度应该尽量取（    ），浇道

转折处园滑过渡，不能有（    ），采用浇道的断面形状有（    ）、（     ）。

15．为了防止应力引起变形，一般进料口宜取（   ）；防止缩孔宜取（   ）；

填充不足宜取（     ）、浇道宜取（      ）、（          ）为好。

16．ABS胶料的溢边值是（       ），熔胶温度在（           ）,模具温度在

（        ），胶料干燥温度在（         ）、干燥时间在（      ）个小时。

17．一次动作把塑件脱出的脱模结构有（    ）、（    ）、（    ）、(       )、

（     ）。

18．模具加热的方法，常用（    ）、 （    ）、 （     ）。

19．影响注塑成型收缩的因素有（      ）、（       ）、（     ）、（          ）等。ABS、PC、PP的收缩各在（       ）、（        ）、（      ）范围。

20．成型凹凸模，采用国外的钢材有（    ）、（      ）、（     ）、黄牌等。

三． 问答题

1．热塑性塑料有哪几种工艺特性呢？（7分）

- 常用塑料流动性分为哪三种呢？（3分）

4.在设计注塑件时，塑件的几何形状应考虑哪几点成形工艺要求呢？（9分）

5．注塑模的结构和要点一般由哪些部分组成的呢？（6分）

6．浇注系统一般由哪几部分组成呢？（8分）

7．在设计浇注系统时，应考虑哪些有关因素呢？（7分）